Emcephob WM

Однокомпонентная, не содержащая растворителей, водная гидрофобная пропитка.

| Свойства продукта | Готовая к использованию гидрофобная пропитка на основе полисилоксанов. Для использования на щелочных основаниях, таких как бетон, цементная штукатурка, известняк. Не содержит органических растворителей. Есть возможность окрашивания Betonflair W-System. |
| --- | --- |
| Области применения | Гидрофобизация щелочных поверхностей на основе цемента. Гидрофобизация рементных составов, в т.ч. под последующую окраску. |

Применение

Подготовка поверхности.

Бетонная поверхность должна быть очищена от любых веществ, мешающих адгезии продукта к основанию, - от масел, остатков прочих материалов и пыли. При основах из известняка или натурального камня обращайтесь к нам за нашим специальными рекомендациями. Поверхностная прочность основы на отрыв должна соответствовать предложенным техническим нормам.

Применение.

Emcephob WM является низковязким раствором. Раствор следует перемешать в таре до его применения. Emcephob WM наносится валиком или безвоздушным набрызгом.

На вертикальные поверхности материал следует наносить снизу вверх.

Emcephob WM следует наносить до насыщения поверхности.

Технические данные Emcephob WM

(Все значения приведены для температуры + 23°C и 50 % относительной влажности воздуха)

| Плотность | Прибл. 1.00 г/ cм³ |
| --- | --- |
| Расход | 70-150 мл/м2 |
| Минимальные условия применения | Т > + 8 °C, < + 30 °C относительная влажность <85% На 30 выше точки росы. |
| Усотойчивость к дождю (при 20(С) | Прибл. Через 4 часа |
| упаковка | 10л и 30л |
| хранение | Может храниться в закрытой заводской упаковке в сухих прохладных условиях, по крайней мере 6 месяцев. |

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качсетво всех продуктов МС теститруется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не тольок от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.