Nafufill BS

Матовое цветное защитное покрытие на основе полимерной дисперсии, не содержащее растворителя

| Свойства: | Готово к использованию |
| --- | --- |
|  | Может наноситься валиком или механическим способом (распылением) |
|  | Дает матовую поверхность |
|  | Создает оптически минеральную поверхность |
|  | Устойчиво к воздействию солнечных лучей и атмосферным воздействиям |
|  | Устойчиво к щелочам |
|  | Непластифицированное |
|  | Не содержит стирол |
|  | Низкое сопротивление диффузии водяного пара |
|  | Высокое сопротивление диффузии углерода |
|  | Соответствует стандартам ZTV-SIB 90 TL-OS, принятым в 1996 |
|  | Качество проверено независимыми экспертами |
|  | Качество продукта соответствует DIN 4102-1, класс поверхности В 2 |
| Применение: | Экологически безопасный продукт, цветное покрытие бетона, структурного бетона |
|  | Защита от карбонатизации в рамках ремонта и защиты бетонных поверхностей |
|  | Защита бетонных поверхностей от вредного воздействия атмосферы |
|  | Архитектурное оформление бетонных поверхностей |

Применение

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, не содержащей никаких посторонних частиц, пыли, масла и др., препятствующих плотному соединению бетонной основы с защитным покрытием. На бетонной поверхности не должно быть никакой цементной грязи. Она должна быть удалена соответствующим способом. Необходимо также заделать швы кладки стены.

Выравнивание и ремонт основы могут быть произведены с помощью строительных смесей и шпаклевок Zentrifix и Nafufill согласно инструкциям по их применению.

Вертикальные поверхности (например, балконная стенка, верхний ряд кладки стены) должны иметь уклон 1-2%.

Нанесение

Nafufill BS готов к применению.

Перед нанесением его необходимо тщательно перемешать. Нанесение может осуществляться валиком, с помощью соответствующей распылительной установки или с помощью шнековых помп, которые устанавливаются по заказу, например, Wagner, Putzmeister или PFT.

Для нанесения методом распыления обратитесь к нам за специальной консультацией. Нанесение не должно производиться в дождь, при высокой влажности воздуха, в мороз или когда существует угроза заморозков. Только что нанесенные слои следует защищать от росы, дождя и мороза.

Построение системы

Nafufill BS наносится на все шпаклевки Zentrifix и Nafufill в два слоя.

Первый слой Nafufill BS и последний Nafufill BS.

# Специальная система

На все другие основы сначала необходимо нанести грунтовку Betonflair Sperrgrund W, затем промежуточный слой Nafufill BS и окончательный слой Nafufill BS.

Время между нанесением слоёв/ сушка

Время между нанесением слоев Nafufill BS см. в таблице.

Устойчивость к воздействию дождя сильно зависит от температуры см. таблицу. Во всех случаях данные только после просушки.

Прочие указания

Количество необходимого материала зависит от состояния основы. Таким образом, может потребоваться большее или меньшее количество материала.

Технические данные Naufill BS (все данные приведены при + 200С и 50% относительной влажности) Betonflair Sperrgrund W Naufill BS Плотность Прибл. 1,0 кг/дм3 Прибл. 1,54 кг/дм3 Вязкость Прибл. 50с 2 мм Структурная вязкозть Время сушки Grifftrocken Durchgetrocknet Прибл. 1 ч Прибл. 6ч Прибл. 1 ч Прибл. 24 ч Время ожидания На основе Betonflair Sperrgrund W На основе Naufill BS Прибл. 1 ч Прибл. 1 ч Расход материала Мин. 100 мл/м2 2 x 100 мл/м2 Толщина слоя (теор.) Не установлена Прибл. 120 (m Необходимые условия для нанесения > + 5 0С поверхности и окружающей среды < 85% относительной влажности на 30С выше точки росы Сопротивление диффузии CO2 >200 м (при толщине слоя в 120 (m) Сопротивление диффузии водяного пара 0,1 м (при толщине слоя в 120 (m) Объем твердого тела (%) 46,5 Устойчивость к воздействию дождя - Через 3 часа Чистящие средства вода вода Цвета молочный 4 цвета на выбор Упаковка 10 л ведра 15 л ведра Срок и условия хранения Может храниться в закрытой заводской упаковке в сухих прохладных условиях, по крайней мере, 1 год. Защищать от мороза. Утилизация В интересах окружающей среды полностью очищайте тару.