Nafufill GTS

Однокомпонентный, улучшенный полимерами ремонтный состав       
 
Свойства:	•	Обработка методом сухой доставки 	
	•	однокомпонентный 	
	•	Высокая прочность слоев набрызга на вертикальных поверхностях	
	•	Хорошие свойства для доработки Отличная возможность для заглаживания	
	•	Отличная адгезия к бетону	
	•	быстрый набор прочности 	
	•	Высокая устойчивость к солям размораживания 	
	•	подтвержден на соответствие стандартам ZTV-SIB 90 TL/TP SPCC 	
	•	антикарбонатизационные свойства	
	•	Качество находится пол контролем официального Института Тестирования Материалов	
		
Области 	•	Ремонтный состав в соответствии со стандартом ZTV-SIB 90 для класса SPCC I I и SPCC I I I	
	•	Ремонтный состав и репрофилизация в инженерном строительстве участками толщиной до 80 мм	
	•	Крупноплощадное применение толщиной от 10 до 50 мм	
	•	Не пригоден для легкого бетона	
применения	•	Ремонт гидросооружений	
	•	Ремонт гидросооружений в областях контакта с питьевой водой	

Применение

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой, свободной от несвязанных частиц, пыли, грязи, мaсла и других загрязнений. Прочность поверхности должна соответствовать необходимым техническим характеристикам, т.е. ZTV-SIB 90. Также поверхность должна быть достаточно шероховатой, т.е. когда видны агрегатные вкрапления в бетоне.

Армирующая сталь
С видимых частей амирующей стали необходимо удалить всю ржавчину. Сталь должна быть очищена в соответствии со стандартом SA 21/2 (до металлического блеска). Там , где покрытие арматуры недостаточно (< 40mm) чтобы использовать систему SРСС, арматура должна быть обработана  защитой Colusal MK.
Применение

Перед укладкой  Nafufill GTS поверхность необходимо увлажнить, но при этом следует избегать образования луж. 

Нанесение
Nafufill GTS наносится исключительно методом сухой доставки. Количество подаваемой к соплу воды варьировать таким образом, чтобы ремонтный состав был однородным и беспыльным. Пистолет держать под углом 900  к поверхности. Минимальное расстояние к поверхности составляет 0,5 м. При торкретировании задних зон арматуры расстояние можно уменьшать. Nafufill GTS предназначен для нанесения слоев от 10 до 50мм. При толщине слоя больше 25 мм наносить материал за несколько проходов. При этом каждый последующий слой наносится на уже нанесенный но не высохший материал. В случае высыхания необходимо поверхность увлажнять. Время между отдельными проходами составляет примерно час.

Обработка поверхности
Для получения гладкой поверхности верхний слой должен быть выровнен плотной, слегка влажной губкой. При нанеении методом напыления поверхность может остаться слегка шершавой.

Технические данные Nafufill GTS
(все данные приведены при + 230С и 50% относительной влажности)

Максимальный размер зерна
	4 мм	
Плотность (свежей смеси)
	2,15 кг/дм3	
Плотность (сухой смеси)
	2,01 кг/дм3	
Прочность при растяжении через    7 дней
(Н/мм2)                                                   28 дней
                                                                90 дней	7,1
9,5
10,0	
Прочность при сжатии через             7 дней
(Н/мм2)                                                   28 дней
                                                               90 дней	49,0
57,8
62,0	
Расход                                         (сухая смесь)	Прибл. 2000  г/м2/мм + отскок)
	
Толщина нанесения (вертик при потолоч области)
Минимальна толщина слоя
Максимальная толщина нанесения
Максимальная суммарная толщина	
10 мм за операцию
25 мм за операцию
50 мм за операцию
при локальном репрофилировании до 80 мм	
Усадка (мм/м)    после 90 дней	0,75	
Глубина карбонатизации  после 90 дней	0
	
Время выработки                               	Прибл. 20-30 мин. 
 	
Минимальная условия нанесения	+ 5 0С поверхности и окружающей среды
	
Упаковка	Бумажный мешок, 25 кг
	
Хранение	Может храниться в закрытой заводской упаковке в сухих прохладных условиях, по крайней мере один год. 	
Утилизация	В инресах окружающей среды полностью очищайте тару.	

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качсетво всех продуктов МС теститруется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не тольок от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.