Nafufill KM 250

Полимерно – цементный раствор для ремонта бетонных поверхностей.

| Свойства: | С полимерными добавками |
| --- | --- |
|  | Однокомпонентный |
|  | Работа вручную и с применением машин. |
|  | Для получения покрытий толщиной от 6 до 50 мм, также и на поверхностях, подверженных динамическим нагрузкам.. |
|  | Быстрое застывание |
|  | Высокая устойчивость против карбонатизации |

| Назначение: | Ремонтный раствор для случаев применения РСС II (непроезжие поверхности, подверженные динамическим нагрузкам и PCC III (непроезжие поверхности, не подверженные динамическим нагрузкам). |
| --- | --- |
|  | Ремонт бетонных поверхностей в гидротехническом строительстве. |

Применение

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, не содержать масел, жира, пыли и рыхлых продуктов.

Поверхностная прочность на отрыв должна соответствовать соответствующим техническим нормам. Помимо этого, должна обеспечиваться достаточная шероховатость бетонной поверхности, что, как правило, бывает тогда, когда становится видимым вкрапленное зерно заполнителя.

Адгезионная промазка

Перед нанесением моста поверхность должна быть увлажнена. Хорошо впитывающие влагу поверхности должны увлажняться неоднократно. На равномерно влажную, но не мокрую поверхность наносится адгезионная промазка из материала Zentrifix KMH. На равномерно влажную поверхность Zentrifix KMH наносится Nafufill KМ 250, методом «свежий на свежий».

Подготовка материала.

Nafufill KМ 250 замешивается только с водой. В сухой порошок Nafufill KМ 250 добавляется вода и перемешивается до получения гомогенной бескомковой массы. Для смешивания применяется метод принудительного перемешивания с применением двунаправленного низкоскоростного миксера. Ручное перемешивание (в т.ч. и небольших количеств материала) не допускается. Время перемешивания – не менее 5 минут.

Пропорции

100 массовых частей (МЧ) Nafufill KМ 250 на 15 - 16 МЧ воды.

На один мешок (25 кг) Nafufill KМ 250 добавляется 3.75 – 4.00 литра воды. Следует принимать во внимание, что как и с любым продуктом на основе цемента, возможны небольшие вариации с количеством добавляемой воды.

Нанесение материала

Nafufill KМ 250 может наноситься вручную с помощью мастерка и разравниваться теркой. Также возможно машинное нанесение мокрым методом. Для машинного нанесения предпочтительное применение находят винтовые помпы с регулируемой  производительностью. Рекомендуем проконсультироваться с сотрудником нашей фирмы в случае применения машинного метода.

Обработка поверхности

С целью достижения сплошной и гладкой поверхности нанесенное покрытие разравнивают с последующей затиркой деревянной, пластмассовой или пористой резиновой теркой.

Рабочие условия

Жизнеспособность материала впрямую зависит от климатических условий, при которых происходит работа. Подробности – см. лист «технические данные». Размешивать или использовать затвердевающий материал не разрешается. Минимальная температура рабочей поверхности, а также воздуха для нанесения Nafufill KМ 250 составляет 5 С.

При падении температуры ниже 5 С необходимо приостановить работы и принять меры к повышению температуры.

Нанесение материала в два слоя.

На свеженанесенный слой Nafufill KМ 250 допускается нанесение второго слоя материала без адгезионной промазки. Однако, если первый слой уже высох, перед нанесением второго слоя необходимо увлажнить поверхность и нанести адгезионную промазку Zentrifix KМН.

После нанесения

После нанесения необходимо предотвращать быстрое высыхание материала под воздействием прямых солнечных лучей и ветра, принимая соответствующие меры.

Технические данные Nafufill KM 250

(Все значения приведены для температуры + 20°C и 50 % относительной влажности воздуха)

| Максимальное зерно | 2.0 мм |
| --- | --- |
| Плотность свежеприготовленного раствора | 2.06 kg / dm3 |
| Плотность заствышего раствора | 1.85 kg / dm3 |

Прочность             через 2 дня

На растяжение через 7 дней

4.7

5.8

При изгибе              Через 28 дней

( N / mm2)             Через 90 дней

8.5

8.6

Прочность              через 2 дня

На сжатие через 7 дней

34.4

50.4

( N / mm2)                Через 28 дней

Через 90 дней

55.0

| 57.9 |
| --- |
| Усушка, мм / м через 28 дней | 0.78 |
| Динамический Е-модуль, ( dyn | 32 500 N / mm2 |
| Глубина карбонатизации через 90 дней | 0 |
| Расход (сухого материала) | Ок. 1.8 кг / м2 / мм |

Жизнеспособность      при 5 С

При 20 С

При 30 С

60 мин

45 мин

30 мин

Толщина наносимого слоя

Мин. За один проход 6 мм

Макс. За один проход 25 мм

| Макс. Суммарная толщина 50 мм |
| --- |
| Минимальная тепература поверхности и воздуха | 5 (С |
| Упаковка | Мешки по 25 кг |
| Хранение | Срок хранения – один год в сухом прохладном помещении при ненарушенной упаковке. Необходимо ограждать Nafufill KM 250 от воздействия влаги. |

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качество всех продуктов МС тестируется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не только от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.