Zentricryl GS 2000

Тонкослойная эластичная шпаклевка на акрилатной основе для закрытия пор, неровностей и полостей

Свойства:	•	Готова к использованию 	
	•	На основе чистого акрила	
	•	Проницаема для водяных паров («дышит»)	
	•	Может обходиться без дополнительного ухода	
	•	Может быть покрыта Zentricryl RBS или EmceColor-flex S	
	•	Может наноситься шпателем или механическим способом – набрызгом 	
	•	Не содержит растворителей, безопасна для окружающей среды	
	•	Может поставляться белого, светло-серого и бежевого цветов	
	•	Является частью ремонтной системы Zentricryl 2000	
	•	Качество находится пол контролем независимого Института Тестирования Материалов	
	•	Качество соответствует DIN 4102-1, класс поверхности В 2	
		
Области применения	•	Ремонтная финишная шпаклевка на акрилатной основе для закрытия пор, неровностей и полостей	
	•	Подходит для легких бетонов и газобетонов	
	•	Пригодна для работы поверх старых покрытий	

Применение

Подготовка поверхности
Все поверхности, которые должны быть обработаны необходимо проверить на прочность. Поверхность должна быть читой и свободной от слабых частиц, пыли, масла, цементного молока и других загрязнений. Прочность поверхности основания должно соответствовать техническим условиям. Перед применением Zentricryl GS 2000 поверхность должна быть сухой.

Существующие старые покрытия должны быть достаточно прочными, их необходимо очистить от грязи водой под давлением.

Нанесение
Перед использованием Zentricryl GS 2000 необходимо перемешать. Zentricryl GS 2000 может наноситься вручную для закрытия пор и неровностей с использованием жесткой резиновой гладилки.

Кроме того Zentricryl GS 2000 может наноситься механически с помощью шнековых помп, таких как Hersteller Putzmeister, Wagner, Strobel, Hubner и  PFT.

Расход
Zentricryl GS 2000 наносится за одну операцию. Расход зависит от пористости и характера поверхности. Мы рекомендуем сделать пробную выкладку, чтобы узнать правильный расход, также, пожалуйста изучите данные приведенные ниже.
Zentricryl GS 2000 не только основное покрытие, но также и первый элемент системы защиты поверхности Zentricryl 2000, на который в дальнейшем наносится верхний слой системы Zentricryl RBS или  EmceColor-flex S.

Нанесение слоёв/ условия работы
Между нанесением основного слоя и нанесением верхнего слоя необходимо выждать 24 часа (при +200С и 65% отн. влажности). Минимальная температура нанесения составляет +50С для воздуха и поверхности, относительная влажность - 85%.

Zentricryl GS 2000 не следут наносить во время дождя, высокой влажности или опасности заморозков. Свежеобработанную поверхность необходимо защитить от дождя или влажности (росы), а также от прямых солнечных лучей и ветра. Устойчивость к дождю зависит от температуры. Полная устойчивость к дождю возникает после полного высыхания.

Zentricryl GS 2000 не твердеет сохраняя гибкость.

Технические данные Zentricryl GS 2000
(все данные приведены при + 230С и 50% относительной влажности)
	
Плотность (свежеприготовленный состав)	Прибл. 1.65-1.70 г/см3
	
Содержание твердых веществ
	Прибл. 81% по весу	
Вязкость	Вязкий
	
Расход 
	Прибл. 800 - 1500 г/м2
	
Ожидание между нанесением слоёв
Zentricryl RBS
Emcecolor-flex S	
24 часa
24 часа
	
Минимальная условия нанесения	> + 5 0С поверхности и окружающей среды
< 85% относительной влажности
на 30С выше точки росы
	
Цвет	Белый, светло-серый, бежевый
	
Упаковка	Ведро         25 кг
	
Хранение	Может храниться в закрытой заводской упаковке в сухих прохладных условиях, по крайней мере один год. 
	
Утилизация	В инресах окружающей среды полностью очищайте тару.

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качсетво всех продуктов МС теститруется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не тольок от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.