Zentricryl RBS

Эластичное цветное покрытие на основе читого акрилата со слегка текстурированной поверхностью

| Свойства: | Готова к использованию, на основе акрилата и кварца |
| --- | --- |
|  | Проницаема для водяных паров («дышит») |
|  | Дает слегка текстурированную поверхность |
|  | Перкрывает трещины (статические и динамические) |
|  | Высокая устойчивость к диффузии СО2 |
|  | Может быть разбавлена водой (до 15%) |
|  | Может быть покрыта EmceColor-flex S |
|  | Может наноситься шпателем или механическим способом |
|  | Не содержит растворителей, безопасна для окружающей среды |
|  | Может поставляться в любом цвете |
|  | Является частью ремонтной системы Zentricryl 2000 |
|  | Качество находится пол контролем независимого Института Тестирования Материалов |
|  | Соответствует стандартам поверхности ZTV-SIB 90 TL-OS, принятым в 1996 |
|  | Качество соответствует DIN 4102-1, класс поверхности В 2 |
| Области применения | Обработка минеральных поверхностей, готовых бетонных деталей, бетона, легкого бетона, пористого легкого бетона (Ytong), цементных штукатурок, силикатного кирпича, клинкерных поверхностей, каменных кладок |
|  | Дисперсионных штукатурок |
|  | Для работы поверх старых покрытий, обработанных Zentricryl GS 2000 |
|  | Непригодна для старых известковых штукатурок |

Применение

Подготовка поверхности

Все поверхности, которые должны быть обработаны необходимо проверить на прочность. Поверхность должна быть читой и свободной от слабых частиц, пыли, масла, цементного молока и других загрязнений. Прочность поверхности основания должно соответствовать техническим условиям.

Глубокие швы кирпичных кладок рекомендуется заделать. Остальные поверхности, такие как штукатурка, кирпич, силикатный кирпич и т.д. должны быть прочными, сухими чтобы избежать отслоения.

Сильные неровности можно отремонтировать с помощью ремонтных составов из наших программ Zentrifix или Nafufill.

Перед нанесением Zentricryl RBS поверхность должна быть сухой.

Нанесение

Zentricryl RBS несодержащий растворителей, готовый к употреблению материал, который дает слегка текстурированную поверхность. Перед использованием Zentricryl RBS необходимо тщательно перемешать. Zentricryl RBS может наноситься вручную валиком, кистью или механически.

Zentricryl RBS может наноситься механически с помощью шнековых помп, таких как Hersteller Putzmeister, Wagner, Strobel, Hubner и  PFT. Для получения оптимального расхода/толщины слоя рекомендуется расход машины на уровне 1 л/мин.

Механическое нанесение хорошо подходит для готовых бетонных поверхностей.

Построение системы

Zentricryl RBS наносится за две операции.

Для первоначального покрытия Zentricryl RBS разбавляется водой (15%), затем наносится верхний слой неразбавленным материалом.

В зависимости от пористости и шероховатости поверхности расход варьируется от 500 до 1500 г/м2 на покрытие. Мы рекомендуем сделать пробную выкладку, чтобы узнать правильный расход, также, пожалуйста изучите данные приведенные ниже.

Zentricryl GS 2000 не только основное покрытие, но также и первый элемент системы защиты поверхности Zentricryl 2000, на который в дальнейшем наносится верхний слой системы Zentricryl RBS или  EmceColor-flex S.

Время между нанесениями слоёв/ условия работы

Между нанесением основного слоя и нанесением верхнего слоя необходимо выждать 24 часа (при +200С и 65% отн. влажности). Минимальная температура нанесения составляет +50С для воздуха и поверхности, относительная влажность - 85%.

Zentricryl RBS не следут наносить во время дождя, высокой влажности или опасности заморозков. Свежеобработанную поверхность необходимо защитить от дождя и росы. Устойчивость к дождю зависит от температуры. Полная устойчивость к дождю возникает после полного высыхания.

Разное

На сильновпитывающих бетонных поверхностях необходимо использовать дополнительно грунтовку Betoflair Sperrgrund W.

| Технические данные Zentricryl RBS (все данные приведены при + 230С и 50% относительной влажности) |
| --- |
| Плотность (свежеприготовленный состав) | Прибл. 1.40 г/см3 |
| Содержание твердых веществ | Прибл. 60% по весу |
| Вязкость | Тиксотропный |
| Сопротивление диффузии водяных паров | 0.34 м (при толщине 360мкм) |
| Сопротивление диффузии СО2 | > 200 м (при толщине 360мкм) |
| Перекрытие статических трещин - при толщине 0.5 мм - при толщине 1.0 мм | Прибл. 1.3 мм Прибл. 1.8 мм |
| Перекрытие динамических трещин - при толщине 1.0 мм | 0.4 мм |
| Расход (кладка, пористый бетон) Грунтовочный слой Верхний слой | Прибл. 400 - 600 г/м2 Прибл. 800 - 1000 г/м2 |
| Расход (штукатурка) Грунт Грунтовочный слой Верхний слой | Прибл. 100 - 200 г/м2 (Betonflair Sperrgrund W) Прибл. 400 - 600 г/м2 Прибл. 600 - 800 г/м2 |
| Расход (новые ж/б изделия, монолитные поверхности)* Грунтовочный слой Верхний слой | Прибл. 800 - 1000 г/м2 Прибл. 1000 - 1500 г/м2 |
| Расход (бетон, легкий бетон, старые покрытия) Закрытие пор, неровносртей Верхний слой | Прибл. 800 - 1500 г/м2 (Zentricryl GS 2000) Прибл. 500 - 600 г/м2 |
| Минимальная условия нанесения | > + 5 0С поверхности и окружающей среды < 85% относительной влажности на 30С выше точки росы |
| Цвет | Согласно карте цветов |
| Упаковка | Ведро 20 кг |
| Хранение | Может храниться в закрытой заводской упаковке в сухих прохладных условиях, по крайней мере один год. Защищать от мороза |
| Утилизация | В инресах окружающей среды полностью очищайте тару. |

*) расход зависит от шероховатости и пористости поверхности.

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качсетво всех продуктов МС теститруется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не тольок от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.