Zentrifix CR

ССС, армированная волокнами, с ярко выраженной структурой, и введенным адгезионным мостом, для ремонта бетона.

| Свойства: | Однокомпонентный материал |
| --- | --- |
|  | Свойства улучшены полимерными добавками |
|  | Нет необходимости в антикоррозионной защите арматуры. |
|  | Нет необходимости в адгезионном мосте. |
|  | Высокая приведенная площадь контакта |

Высокая адсорбция и адгезия

Пониженная плотность свежеприготовленного раствора

Малый расход материала

| Толщина слоя 6-80 мм. |
| --- |
|  | Отличные возможности приклеивания |
|  | Хорошая устойчивость при работе на потолке |
|  | Протестирован и сертифицирован независимой лабораторией строительных материалов |

| Назначение: | Репрофилирование глубоких выбоин и повреждений бетона в жилом и высотном строительстве |
| --- | --- |
|  | Фасады, балконы, лоджии, эркеры, и т.д. |
|  | Совместим с нормальным и легким бетонами. |
|  | Применяется в комбинации с материалом Zentrifix CR finish |

Применение

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, не содержать масел, пыли и посторонних частиц.

Поверхностная прочность на отрыв должна соответствовать соответствующим техническим нормам. Зерна заполнителя диаметром более 4 мм должны быть видны на поверхности. По периметру выбоины должны быть обработаны под 45( к поверхности. В дальнейшем подготовленная поверхность должна сохранять вышеуказанные свойства.

Арматура

Арматура должна быть зачищена до показателя SA 2 по регламенту DIN EN ISO 12944-4. Рекомендованный метод зачистки – гранулятная бомбардировка.

Увлажнение.

Перед репрофилированием поверхность необходимо увлажнить. Хорошо впитывающие поверхности увлажняются многократно. Стоячая влага на поверхности бетона и арматуры недопустима. На матово влажную поверхность затем  плотно наносится  Zentrifix CR.

Замес материала.

Zentrifix CR замешивается только с водой. В воду добавляется сухой порошок Zentrifix CR и перемешивается до получения гомогенной бескомковой массы. Для смешивания применяется метод принудительного перемешивания с применением двунаправленного миксера. Ручное перемешивание не допускается. Время перемешивания – не менее 5 минут.

Пропорции

100 массовых частей (МЧ) Zentrifix CR на 16 - 17 МЧ воды.

На один мешок (25 кг) Zentrifix CR  добавляется 4.00 – 4.25 литра воды Следует принимать во внимание, что как и с любым продуктом на основе цемента, возможны небольшие вариации с количеством добавляемой воды.

Нанесение материала

Zentrifix CR  наносится вручную с помощью мастерка, и разравнивается кельмой. Затем на всю репрофилируемую поверхность наносится кельмой тонкий слой Zentrifix CR «влажный на влажный». Выбоины более 40 мм репрофилируются в 2 прохода.

Обработка поверхности

Для получения закрытой поверхности, необходимо затирать поверхность свеженанесенного Zentrifix CR с помощью деревянной или пластиковой терки.

В граничном районе перехода от выбоины к неповрежденной поверхности бетона Zentrifix CR наносится так, чтобы последующий защитный слой мог быть нанесен без помех.

Рабочие условия

Жизнеспособность материала впрямую зависит от климатических условий, при которых происходит работа. Подробности – см. лист «технические данные». Размешивать или использовать затвердевающий материал не разрешается. Минимальная температура рабочей поверхности, а также воздуха для нанесения Zentrifix CR  составляет 5 С.

При падении температуры ниже 5 С необходимо приостановить работы и принять меры к повышению температуры.

После нанесения

После нанесения необходимо предотвращать быстрое высыхание материала под воздействием прямых солнечных лучей и ветра, принимая соответствующие меры.

Гарантии качества.

В интересах всех потребителей материала качество постоянно контролируется собственной лабораторией МС, а также сторонними лабораториями по строительным материалам.

Технические данные Zentrifix CR

(Все значения приведены для температуры + 23°C и 50 % относительной влажности воздуха)

| Максимальное зерно | 2.0 мм |
| --- | --- |
| Плотность свежеприготовленного раствора | 1.78 kg / dm3 |
| Плотность заствышего раствора | 1.75 kg / dm3 |

Твердость               через 1 день

На отрыв Через 2 для

3.9

4.2

( N / mm2)                 Через 7 дней

Через 28 дней

5.1

6.0

Твердость               через 1 день

На сжатие Через 2 для

23.1

31.5

( N / mm2)                Через 7 дней

Через 28 дней

37.0

| 42.2 |
| --- |
| Усушка, мм / м через 90 дней | 0.73 |
| Динамический Е-модуль, N / mm2 | 22 000 |
| Расход (сухого материала) | Ок. 1.52 кг / м2 / мм |

Жизнеспособность      при 5 С

При 20 С

При 30 С

60 мин

45 мин

30 мин

Толщина наносимого слоя

Мин. за один проход 6 мм

Макс. за один проход 40 мм

| Макс. суммарная толщина 80 мм |
| --- |
| Минимальная тепература поверхности и воздуха | 5 (С |
| Упаковка | Мешки по 25 кг |
| Хранение | Срок хранения – один год в сухом прохладном помещении при ненарушенной упаковке. Необходимо ограждать Zentrifix CR от воздействия влаги. |

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, и не пересекаются с информацией, предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качество всех продуктов МС тестируется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не только от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций, изложенных выше, не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.