Zentrifix F 92

Гибкая, перекрывающая трещины тонкая шпаклевка для защиты и восстановления минеральных поверхностей подверженных растрескиванию

Свойства:	•	Сохраняет гибкость, перекрывает волосяные трещины при температуре до – 35 0С	
	•	Гидрофобная, устойчива к карбонизации, морозу и солям размораживания, а также к хлоридам и другим солям без дополнительных покрытий	
	•	Гибкая тонкая шпаклевка на минеральной основе, 	
	•	Проницаема для водяных паров («дышит»)	
	•	Водонепроницаема для воды под давлением	
	•	Может наноситься шпателем или механическим способом – набрызгом 	
	•	поддается разглаживанию	
	•	Не содержит растворителей, безопасна для окружающей среды	
	•	Не требуется затвердевание	
	•	Отличная химическая устойчивость	
	•	Устойчива к прорастанию корней в соответствии с DIN 4062	
	•	В течение 24 часом может быть покрыта защитным декоративным покрытием Emcecolor-flex без грунтовки	
	•	Является частью ремонтных систем Zentrifix	
	•	Качество находится пол контролем официального Института Тестирования Материалов	

Области применения	•	Ремонтная финишная шпаклевка на минеральной основе для промышленного и гражданского строительства	
	•	Для защиты и финишной обработки бетонных поверхностей	
	•	Для защиты и ремонта легких бетонов	
	•	На объектах очистных сооружений, на водозаборах	

Применение

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой и свободной от слабых частиц, пыли, масла, цементного молока и других загрязнений. Прочность поверхности основания должно соответствовать техническим условиям и быть не менее 1,5 Н/мм2. Перед нанесением Zentrifix F 92 поверхность должна быть сухой, без пыли. Глубокие выбоины (разрушения) должны быть отремонтированы твердым ремсоставом. При нанесении Zentrifix F 92 на углы < 140 0 рекомендуется выложить сглаживающую перемычку для распределения нагрузки и гарантированной толщины покрытия.

Смешивание
Zentrifix F 92 состоит из сухого и жидкого компонентов. Жидкий компонент выливается в контейнер для перемешивания, затем добавляется сухой компонент и перемешивается миксером или дрелью с насадкой на малой скорости (макс. 500 об./мин) до получения однородной массы без комков. Ручное перемешивание не допускается. Перемешивание неполного (кратного мешку) количества не рекомендуется. Перемешивание нужно проводить по крайней мере 2 минуты.

Пропорция
100 вес.частей сухого компонента 
60 весовых частей жидкого компонента

Нанесение
Нанести Zentrifix F92 как грунтовочный слой для закрытия всех пор на поверхности. Этот слой должен быть нанесен жестким резиновым шпателем. Если материал наносится методом набрызга, то он должен быть разглажен вручную резиновым шпателем. Этот слой является только предварительным.
Для механического нанесения пригодны шнековые помпы производителей: Putzmeister, Putzknecht, PFT или Wagner.

Через минимум 1 час, (при +20 0С и 65% относительной влажности) наносится второй слой Zentrifix F92 вручную или методом набрызга. Максимальная толщина покрытия на операцию 2 мм. При необходимости дополнительные слои могут быть нанесены. Однако общая толщина покрытия не должна превышать 4 мм. Время ожидания перед нанесением третьего слоя (считая с грунтовочным слоем) составляет минимум 12 часов.

Заглаживание поверхности
Для получения гладкой поверхности финишный слой может быть заглажен влажной губкой средней жесткости.

Время нанесения Zentrifix F 92 составляет около 30 минут при +20 0С и 65% относительной влажности. Схватившийся или начавший твердеть материал не может быть применяться в дальнейшем.
Высокая температура укорачивает, а низкая удлиняет жизнеспособность материала. Избегать работы на открытом солнце.
Важно чтобы температура воздуха во время полимеризации не падала ниже + 8 0С.

Отверждение 
При нормальных погодных условиях специальная защита или отверждающие мембраны не требуются.
В случае неблагоприятных погодных условий защита может потребоваться. Также как и для других цементосодержащих материалов дождь и другие подобные явления могут вызвать незначительные пятна на поверхности, но это не оказывает негативных эффектов на свойства материала. При нанесении последующих покрытий отделяющиеся частицы должны быть удалены с поверхности. На 3 - 6 часов после нанесения, Zentrifix F 92 должен быть защищен от дождя.

Дополнительная информация 
Если Zentrifix F 92 используется в качестве защитной системы например на отбойниках, то рекомендуется наносить два верхних слоя поверх подготовительного: 3,2 кг/м2 - первый слой и 1,6кг/м2 - второй слой (время ожидания между нанесением первого и второго слоя составляет 12 часов). Общая толщина в этом случае составит 3 мм.

Контроль качества 
Zentrifix F 92 проходит независимую проверку в Институте Независимой Проверки Материалов в Клаусхале

Технические данные Zentrifix F92
(все данные приведены при + 23 0С и 50% относительной влажности)
	
Плотность (свежеприготовленный состав)	Прибл. 1,6 г/см3	
Перекрытие трещин слоя 2 мм
	Статические прибл. 1 мм, динамические – прибл. 0,3 мм	
Сопротивление диффузии СО2	> 500м (при толщине сухого слоя 2000 мкм) 	
Сопротивление диффузии водяных паров	1,1 м (при толщине сухого слоя 2000 мкм)	
Полная усотойчивость к воде под давлением	Через 7 дней
	
Время выработки                при + 8 0С
                                                при + 20 0С 
                                                при + 30 0С	Прибл. 45 мин. 
Прибл. 30 мин. 
Прибл. 20 мин. 	
Расход (свежего состава)
	Закрытие пор (грунтовочный слой)           600 - 800 г/м2
Покрытие                                                  около 1,6 кг/м2/мм	
Толщина слоя нанесения
Минимальна толщина слоя
Максимальная толщина нанесения
Максимальная суммарная толщина	
1 мм за операцию
2 мм за операцию
4 мм 	
Ожидание между нанесением слоёв	Грунтовочный слой / первый слой                     1 час
Первый слой / второй слой                               12 часов	
Минимальная условия нанесения	> + 8 0С поверхности и окружающей среды
< 80% относительной влажности
на 3 0С выше точки росы	
Упаковка:                      сухой компонент
                                       Жидкий компонент	Бумажный мешок 25 кг
Пластмассовое ведро         15 кг	
Хранение	Может храниться в закрытой заводской упаковке в сухих прохладных условиях, по меньшей мере один год. Не замораживать!	
Утилизация	В интересах окружающей среды используйте материал полностью.	

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качсетво всех продуктов МС теститруется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не тольок от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.