Zentrifix KMH

Антикоррозионная защита арматуры и адгезионный мостик для систем ремонта бетона на минеральной основе
(краткая аннотация)

Свойства:	•	Антикоррозионная защита и адгезионный мостик на минеральной основе	
	•	Oднокомпонентная 	
	•	Не содержит растворителей	
	•	Короткое время повторной обработки	
	•	Существенно улучшает адгезию ремонтных систем	
	•	Качество находится под контролем официального Института Тестирования Материалов	

Области применения	•	Активная защита от коррозии бетонной арматуры в системах ремонта бетона Zentrifix	
	•	Адгезионный мостик для ручного нанесения для систем ремонта бетона классов PCC I, PCC II и  PCC III в соотверствии со стандартом ZTV-SIB 90	

Применение

Подготовка поверхности:
Бетон
Поверхность должна быть чистой, свободной от несвязанных частиц, пыли, грязи, мaслов и других загрязнений. Прочность поверхности должна соответствовать необходимым техническим характеристикам, например ZTV-SIB 90. Также поверхность должна быть достаточно шероховатой, т.е. видны агрегатные вкрапления в бетоне. Перед нанесением Zentrifix KMH поверхность необходимо увлажнить.

Армирующая сталь
С арматуры необходимо удалить всю ржавчину. Сталь должна быть очищена в соответствии со стандартом SA 21/2 (до металлического блеска). Для обработки поверхности можно использовать дробе-, пескоструйные машины или подобное оборудование.

Смешивание
Nafufill KM 130/180 – это однокомпонентная система, которую необходимо смешать только с водой. Сухая смесь медленно высыпается в воду и перемешивается с помощью механического миксера или низкооборотной дрели с мешалкой до получения однородной массы без комков. Перемешивание нужно проводить по крайней мере 5 минут.

Соотношение смешивания
Zentrifix KMH
100 вес. частей Zentrifix KMH
18 – 19 вес. частей воды

Таким образом на мешок 5 кг Nafufill KM 130/180 требуется приблизительно 0,9 – 0,95 литров воды. Как и для других цементосодержащих продуктов количество воды может немного варьироваться.

Нанесение 
В качестве антикоррозионной защиты
Однородно перемешанный материал наносится на армирующую сталь подходящей кистью в 2 слоя. Обвязка и места между арматурой и бетоном тоже должны быть покрыты достаточным слоем.

В качестве адгезионного мостика
Однородно перемешанный материал наносится кистью на увлажненную поверхность. Рекомендуется кисть с коротким ворсом.
Ремонтный состав затем наносится на свежий слой материала. Рекомендуется готовить только такую площадь, которую можно обработать таким образом «свежим на свежий». 

Если время выработки превышено, поверхность необходимо обработать Zentrifix KMH повторно, предварительно удалив первоначальный слой Zentrifix KMH . 

При нанесении Zentrifix KMH на пол можно использовать метод набрызга. Рекомендуется использовать червячные помпы с расходом < 2 л/минуту.

Общие положения
Расход материала зависит от пористости и шероховатости поверхности. Истинное значение можно определить путем пробного нанесения. Качество продуктов контролируется опытными специалистами-химиками и независимым Официальным Институтом Проверки Материалов Clausthal-Zellerfeld.

Технические данные Zentrifix KMH
(все данные приведены при Т=23 0С и 50 % относительной влажности)

Плотность (смеси)
	2,10 г/см3	
Жизнеспособность смеси           при + 5 0С
                                                                 + 20 0С
                                                                 + 30 0С
	75 минут
60 минут
45 минут 	
Время ожидания
Между 1-м и 2-м слоем
Между 2-м слоем адгезионным мостом
Между адгезионным мостом и ремонтным составом	
Прибл. 3 часа
Прибл. 3 часа
На свежий слой	
Расход
a)	Защита от коррозии
b)	Адгезионный мостик
	
Прибл. 120 г/погонный м (сталь диам. 8 мм)
Прибл. 1000 – 1100 г/м2	
Минимальная условия нанесения	+ 5 0С поверхности и окружающей среды
	
Цвет	Цементный серый
	
Упаковка	Бумажный мешок 5 кг, 20 кг
	
Хранение	Может храниться в закрытой заводской упаковке в сухих прохладных условиях, по крайней мере один год	
Утилизация	В интересах окружающей среды используйте материал полностью.	

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качсетво всех продуктов МС теститруется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не тольок от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.