ПОЛІМЕРСИЛІКАТНА ФАРБА

ПСК «СОКІЛ»

для внутрішніх та зовнішніх робіт

ТУ У 24.3-31129524-004-2004

ГАРНА УКРИВИСТІСТЬ, МАЄ ПІДВИЩЕНУ АДГЕЗІЮ, АТМОСФЕРОСТІЙКа,

легка в обрОБЦІ, ЕкологІчНО чиста, ВОГНЕБЕЗПЕЧНа, вИБУХОБЕЗПЕЧНа, стІЙКА ПРОТИ СТИРАННЯ, ПАРОПРОНИКНА

Призначення

Фарба ПСК „Сокіл” призначена для нанесення високоякісних та довговічних фарбованих покрить ззовні будівель (на фасадах та дахах), а також  усередині приміщень – на стінах та стелях.

Кольори фарби відповідають тонуванням ЗАТ „Сокіл”, включаючи білий.

Фарба ПСК „Сокіл” не придатна для виготовлення гідроізоляції та фарбування підлог.

| ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА |
| --- |
| Щільність | 1,1 – 1,2 кг/л |
| Спосіб нанесення | Наноситься щіткою, валиком чи розпилювачем |
| Час висихання при to=20оС і відносній вологості 50% | Суха на дотик через 1 годину. Повторне нанесення через 4 години. Повний час висихання – 24 год. |
| Блиск | Матова |
| Колір | Кольори згідно тонування фарб ЗАТ«Сокіл», включаючи білий |
| В'язкість | Від 20 до 80 сек по ВЗ-246 (у залежності від бажання замовника і способу нанесення) |
| Збереження | Термін збереження 6 місяців при температурі не нижче +0оС. |
| Витрата | 1 кг фарби на 5-7 м2 поверхні |

підготовка поверхонь, що фарбуються

Поверхні, на які наносять фарбу ПСК „Сокіл”, повинні бути твердими, спроможними нести навантаження, чистими та сухими. Нерівності потрібно вирівняти. Наявні на поверхні мікро тріщини слід закрити, використовуючи шпаклювальні матеріали.

Шпалери, полістирольні плити, штукатурки на основі синтетичних смол, а також міцні масляні, лакофарбові чи дисперсійні покриття без дефектів не потребують попередньої обробки (ґрунтовки).

Дисперсійні покриття, папір, клей, фарби із змішаними плівкоутворювачами, а також покриття, що нездатні нести навантаження, слід повністю видалити.

Нові вапняні або цементні штукатурки, тонкошарові бітумні покриття, гіпсокартон, гіпсові плити, гіпсову штукатурку, фанерні та деревостружкові плити необхідно попередньо прогрунтувати.

Пористий бетон (тільки при внутрішніх роботах) слід прогрунтувати два рази.

Матеріали, що містять інгредієнти, здатні виділятися на поверхні  (наприклад, пластифікатори), замість ґрунтовки слід обробити ізоляційним лаком.

Покриття, що осипаються, старі вапняні та цементні штукатурки (віком більше 1 року), бутон, фіброцемент, декоративну кладку  слід попередньо ґрунтувати.

При наявності на поверхнях, що обробляються утворень із грибків, водоростей чи моху, необхідно провести ретельну механічну очистку поверхні, а потім обробити фунгіцидним препаратом.

В місцях можливого підходу води до внутрішньої стороні фарбованого покриття, повинна бути проведена гідроізоляція.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Фарба ПСК „Сокіл” виготовляється уже готовою до застосування. Перед використанням фарбу ретельно перемішати.

При необхідності можна довести фарбу до потрібної консистенції, додавши до неї невелику кількість води (не біліше 5%) та повторно перемішати.

Фарбу наносять на поверхню за допомогою щітки, валика чи фарборозпилювача. При цьому потрібно слідкувати за рівномірністю нанесення шару фарби.

На світлих поверхнях усередині приміщень (наприклад, на шорсткуватих волокнистих шпалерах) звичайно достатньо одного шару фарби.

На темних, контрастних поверхнях та при зовнішніх роботах рекомендується наносити два шари фарби. В залежності від умов висихання фарби, другий шар можна наносити вже через 4-5 годин

Вимити робочі інструменти водою не пізніше 5 хвилин після закінчення робіт.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

Тару з фарбою відкривати в добре провітрюваному приміщенні чи на відкритому просторі. Роботу (перемішування, розлив у робочі ємності) починати не раніше, ніж за 10 хвилин після зняття кришки (після вивітрювання запаху консерванту).

Фарба як при збереженні, так і при експлуатації вогне- і вибухобезпечна (температура спалаху +274°С), не токсична і не шкідлива для організму людини. З метою запобігання небажаного механічного попадання фарби на слизові оболонки і на руки робітники повинни бути забезпечені засобами індивідуального захисту: окуляри з респіратором „Лепесток”, гумові рукавиці, робочій халат.

ПРИМІТКА

Роботи слід виконувати в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні від +5 до +35°С та відносній вологості повітря не більше 80%. Всі викладені в технічній характеристиці показники якості та рекомендації вірні при температурі навколишнього середовища +20°С та відносній вологості повітря 50%. В інших умовах можлива зміна часу висихання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Окрім даного технічного опису, при роботі з фарбою слід керуватися СНиП 3.04.01-87, а також загальними інструкціями по виконанню будівельних та фарбувальних робіт.

Приведені характеристики ґрунтуються на практичному досвіді та на експлуатаційно-технічних випробуваннях.

Виробник не несе відповідальності за невиконання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання в цілях та умовах, не передбачених даним технічним описом.

При сумнівах в можливості використання матеріалу, слід випробувати його самостійно.

Даний технічний опис , а також непідтверджені письмові рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

ТЕРМІН ЗБЕРЕЖЕННЯ

В прохолодному та сухому місці, на піддонах, в оригінальній неушкодженій тарі – 6 місяців з дня виготовлення при температурі не нижче 0°С.

УПАКОВКА

Фарба ПСК „Сокіл” поставляється в поліетиленових відрах по 5, 10, 20 л.