Mycoflex 488 S

Однокомпонентный герметик на полимерной MS - основе  по DIN 18540

| Свойства | Готовый к применению Без силикона и изоционата Эластичный Общие допустимые деформации 25% Без растворителей, практически без запаха Испытан по DIN 18540 (ранее – по DIN 18540 – F) Хорошая устойчивость к старению и атмосферному воздействию Возможность нанесения краски Отличная адгезия без праймера |
| --- | --- |
| Области применения | Герметизация согласно DIN 18540 Герметизация соединительных и температурных швов в: гражданском строительстве изготовлении сборных элементов монтажном строительстве монтаже окон строительстве деревянных и металлических конструкций ________________________________________________________________________ Шов сопряжения пол - стена |

# Подготовка поверхности

Контактирующая поверхность должна быть сухой , чистой, прочной, не содержать масла, жира и других загрязнений. Все свободно лежащие частицы поверхности должны быть удалены механическим образом. Для обезжиривания металлических поверхностей применяются не хлороуглеводородные вещества, а MC-Reinigungsmittel U.

На многих полимерных и покрытых лаком поверхностях Mycoflex 488 MS достигает хорошей адгезии без праймера. Однако рекомендуется проводить испытания на адгезию при неточных данных по типу поверхности.

Чистые края шва достигаются оклеиванием скотчем. Скотч должен быть удален перед тем, как герметик станет гладким или же перед образованием пленки.

Праймер

Mycoflex 488 MS проявляет хорошую адгезию при использовании на большинстве применяемых в строительстве материалов. Оптимальным сочетанием  является применение праймера  Mycoflex 251, который постоянно должен использоваться  на пористых, всасывающих,  слегка влажных поверхностях.

Праймер наносится мягкой чистой кисточкой равномерно и по всей поверхности (при гладких, не всасывающих поверхностях – не очень толстым слоем),  с просушкой.

Для ограничения и установления глубины шва толстые швы следует заполнить полиэтиленовыми жгутами. Особо зарекомендовали себя круглые профили. При этом следует учитывать и соответственно применять указания DIN 18540.

# Нанесение

Mycoflex 488 MS поставляется в «колбасках». Следует обрезать «колбаску» с одного конца  и вставить в пистолет со жатым воздухом или ручной пистолет.

При обработке сжатым воздухом необходимо избыточное давление 3-4 бар. Следует заполнить герметиком  свободное пространство, избегая образования пузырей, причем следует обратить внимание на хороший контакт с кромками шва.

Перед образованием пленки герметик следует обработать и выровнять шпателем или деревянной затиркой.

Для достижения гладкости нельзя применять пленкообразующие вещества, например обойный клей или жидкое мыло. Высокая температура. прямые солнечные лучи и высокая относительная влажность значительно укорачивают время образования пленки. Для натурального камня Mycoflex 488 MS не рекомендуется.

# Особые указания

Следует учитывать указания DIN 18540, особенно те, которые относятся к конструктивному образованию и уплотнению швов. Общие конструктивные  положения содержатся, например, в описаниях IVD на стр. 3. и 7.

Указания и рекомендации  на упаковке, а также данные по технике безопасности помогают правильно использовать Mycoflex 488 MS и Mycoflex 251в отношении соблюдения рабочей гигиены и защиты здоровья. Mycoflex 488 MS не требует особых мер техники безопасности.

Технические данные Mycoflex 488 MS

(все данные приведены при N/K 23/50)

| Основа | MS-Полимер |
| --- | --- |
| Цвет * | бетонно-серый, среднесерый, кремнево-серый, белый |
| Плотность | 1.45 г/см3 |
| Стойкость | < 2mm (DIN EN 27390-20 mm) |
| Время образования пленки | 20 мин |
| Скорость реакции | 2-3 мм / 24 час, 4-5 мм / 48 час |
| Твердость А по Шору | 25+ 2 |
| Способность возврата в исходное положение | > 70% (DIBN EN 27389) |
| Растяжение на разрыв | >350% (DIN EN 28340) |
| Величина напряжения при растяжении | <0,4 Н/мм2 (DIN EN 28340, 100%, +20 град.C) |
| Допустимая общая деформация ** | 25% |
| Условия нанесения | От +50С до +400С |
| Термостойкость | от –300С до +800С |
| Грунтовка / Праймер | Mycoflex 251 (однокомпонентный, время просушки – мин. 1 час, макс. 6 час.) |
| Упаковка | 600 мл – «колбаски», 12 шт. в коробке |
| Хранение*** | 12 месяцев |
| Утилизация | Отвердевший герметик может утилизироваться как домашний / промышленный мусор. Справочную информацию можно получить в соответствующей инстанции. Не отвердевший материал является специфическим видом мусора. Соблюдайте здесь наши указания по технике безопасности, а также «Концепцию по утилизации транспортной упаковки и упаковки для продажи с удаленными остатками». |

*   Другие цвета по запросу

**   В зависимости от исходной ширины шва

*** В незакрытой и неповрежденной заводской упаковке, с даты производства в сухом месте при температуре

от +50С до +250С

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, и не пересекаются с информацией, предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качество всех продуктов МС тестируется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не только от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций, изложенных выше, не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.