Nafufill KM 130 / 180

Ремонтный состав для ремонта бетонов в соответствии с ZTV-SIB 90 для класса PCC I

| Свойства | Полимеромодифицированный ремонтный состав |
| --- | --- |
|  | Однокомпонентный |
|  | Nafufill KM 130 с максимальным размером зерна 3 мм |
|  | Nafufill KM 180 с максимальным размером зерна 8 мм |
|  | Отличная возможность для заглаживания |
|  | Отличная адгезия к бетону |
|  | Быстрый набор прочности |
|  | Низкая усадка |
|  | Высокая устойчивость к солям размораживания |
|  | подтвержден на соответствие стандартам ZTV-SIB 90 TL/TP BE-PCC |
|  | Качество находится пол контролем официального Института Тестирования Материалов Clausthal-Zellerfeld |

| Области применения | Ремонтный состав в соответствии со стандартом ZTV-SIB 90 для класса PCC I (ремонт ездовых поверхностей подверженных динамическим нагрузкам) |
| --- | --- |
|  | Перепрофилирование больших поверхностей подверженных: атмосферным воздействиям, механическим нагрузкам, горизонтальные поверхности инженерных сооружений с уклоном < 10 % |

#### Применение

## Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, свободной от несвязанных частиц, пыли, грязи, мaсла и других загрязнений. Прочность поверхности должна соответствовать необходимым техническим характеристикам, т.е. ZTV-SIB 90. Также поверхность должна быть достаточно шероховатой, т.е. когда видны агрегатные вкрапления в бетоне.

## Армирующая сталь

С видимых частей амирующей стали необходимо удалить всю ржавчину. Сталь должна быть очищена в соответствии со стандартом SA 21/2 (до металлического блеска). Там , где покрытие арматуры недостаточно (< 40 mm) чтобы использовать систему РСС, арматура должна быть обработана антикоррозионной защитой Zentrifix KMH дважды.

## Адгезонный мост

Перед уладкой  Nafufill KM 130/180 поверхность необходимо увлажнить, но при этом следует избегать образования луж. Zentrifix KMH наносится на влажную (не мокрую) поверхность с помощью кисти. Затем приготовленный раствор Nafufill KM 130/180 укладывается на свежий слой адгезионного моста из Zentrifix KMH (fresh-on-fresh).

## Смешивание

Nafufill KM 130/180 – это однокомпонентная система, которую необходимо смешать только с водой. Сухая смесь медленно высыпается в воду и перемешивается с помощью механического миксера или низкооборотной дрели с мешалкой до получения однородной массы без комков. Ручное перемешивание не допускается. Перемешивание неполного (кратного мешку) количества не рекомендуется. Перемешивание нужно проводить по крайней мере 5 минут.

## Соотношение смешивания

Nafufill KM 130

100 вес. частей Nafufill KM 130

8,5 – 9,0 вес. частей воды

### Nafufill KM 180

100 вес. частей Nafufill KM 180

8,5 – 9,0 вес. частей воды

Таким образом на мешок 25 кг Nafufill KM 130/180 требуется приблизительно 2,15-2,25 литров воды. Как и для других цементосодержащих продуктов количество воды может немного варьироваться.

## Нанесение

Система ремонта бетона Nafufill KM 130/180 должна наноситься только на горизонтальные поверхности или имеющие наклон < 10 %. Чтобы быть увереным в правильном расходе и толщине нанесения мы рекомендуем использовать уровневые метки. Nafufill KM 130/180 может затем укладываться поверх этих меток используя алюминиевое ровнило. Нанесение может проводиться вручную или с помощью соответствуюещго оборудования. Тем не менее необходимо заметить, Nafufill KM 130/180 должен быть уложен без воздушных лунок.

После нанесения поверхность может быть заглажена или обработана дальше. При обработке поверхности необходимо обратить внимание на время выработки для Nafufill KM 130/180 и Zentrifix KMH.

Все существующие в конструкции швы должны быть сохранены.

Время нанесения зависит от климатических условий. Начинающий твердеть материал не следует перемешивать и наносить.

Nafufill KM 130/180 не следует наносить при температуре (воздуха и поверхности) < + 5 0С. Также температура не должна опускаться ниже указанного значения во время отверждения материала. Подробная информация относительно времени выработки, условий нанесения, толщин слоёв находится в технических данных на материал.

## Отверждение

Свежеуложенный Nafufill KM 130/180 необходимо защищать подходящими способами чтобы избежать слишком быстрого высыхания, а также от воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Для этих целей используются влажные джутовые холсты или пластиковые листы. Возможно также периодически обрызгивать поверхность водой. Если не используются жидкие защитные материалы для полного отверждения птребуется около 5 дней.

Следует отметить, что использование восковых или парафиновых защитных мембран затрудняет использование дальнейших покрытий.

## Разное

Поверхности, на которые должны быть нанесены дальнейшии покрытия, могут обрабатываться дробострухными машиными, по крайней мере, через 7 дней после нанесения.

До нанесения систем защиты поверхности, асфальта или изолирующих слоёв, материал должен выстоять около 14 дней при температуре <+10 0C и около 7 дней при температуре >+15 0C.

## Контроль качества

Качество продуктов контролируется опытными специалистами-химиками и независимым Официальным Институтом Проверки Материалов Clausthal-Zellerfeld.

Контроль качества проходят все продукты из систем ремонта MC Bauchemie.

Технические данные Nafufill KM 130/180

(все данные приведены при + 23 0С и 50% относительной влажности)

| Nafufill KM 130 Nafufill KM 180 |
| --- |
| Максимальный размер зерна | 3 мм | 8 мм |
| Плотность (свежей смеси), г/см3 | 2,256 | 2,287 |
| Плотность (сухой смеси), г/см3 | 2,127 | 2,155 |
| Прочность при сжатии через 1 день 2 дня (Н/мм2) 7 дней 28 дней 90 дней | 27,5 44,1 58,0 60,5 67,5 | 15,7 28,1 41,0 49,8 54,5 |
| Прочность на изгиб через 1 день 2 дня (Н/мм2) 7 дней 28 дней 90 дней | 5,9 6,2 6,9 9,8 10,7 | 4,1 5,3 6,2 9,4 9,6 |
| Динамический модуль упругости (Е, Н/мм2) | 37500 | 38000 |
| Усадка мм/м через 90 дней | 0,83 | 0,55 |
| Прочность на отрыв Н/мм2 В нормальном климате через 28 дней После воздействия солей размораживания 90 дней | 3,4 3,3 | 3,5 2,4 |
| Расход, кг/м2/мм | 2,050 | 2,100 |
| Толщина нанесения, мм Минимальна толщина слоя Максимальная толщина нанесения Максимальная суммарная толщина | 10 40 40 | 30 100 100 |
| Время выработки при + 50С при + 200С при + 300С | Прибл. 60 мин. Прибл. 45 мин. Прибл. 30 мин. |
| Устойчивость к нагрузке от ходьбы | Через 24 часа |
| Устойчивость к динамической нагрузке | Через 48 часов |
| Минимальная условия нанесения | Температура окружающей среды + 5 0С / + 35 0С поверхности + 5 0С / + 30 0С |
| Упаковка | Бумажный мешок 25 кг |
| Хранение | Может храниться в закрытой заводской упаковке в сухих прохладных условиях, по крайней мере один год |
| Утилизация | В инресах окружающей среды полностью очищайте тару. |

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качсетво всех продуктов МС теститруется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не тольок от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.