Zentrifix GM 25

Cухая смесь для нормального и легкого бетона  в высотном строительстве для укладки вручную или машинным методом.

| Свойства продукта | Однокомпонентная смесь. Улучшена полимерными добавками. Армирована. Оптимальная консистенция свежеприготовленного раствора. Пониженный расход материала.. Соответствует всем требованиям к технологии бетона в высотном строительстве. Предназначена для слоев толщиной до 50 мм. Ярко выраженная клейкость. Устойчива на стенах и потолках. Оптимальная жизнеспособность и время затвердевания. Протестирован специальной независимой службой по контролю за материалом. |
| --- | --- |
| Области применения | Ремонт бетона маленьких и больших поверхностей, в особенности в высотном строительстве. Подходит для нормального и легкого бетона. |

Применение

Подготовка поверхности.

Бетонная поверхность должна быть очищена от любых веществ, мешающих адгезии продукта к основанию, - от масел, остатков прочих материалов и пыли. Поверхностная прочность основы на отрыв должна соответствовать предложенным техническим нормам. Основа должна обладать достаточной шероховатостью, что, как правило, бывает тогда, когда становится видимым вкрапленное зерно заполнителя.

Адгезионный мост.

Перед нанесением адгезионного моста основу следует намочить. При сильно впитывающей основе необходимо  повторять процедуру несколько раз. На матово влажную поверхность, насыщенную водой основу наносится кистью адгезионный мост Zentrifix KMH. На матово влажный адгезионный мост наносится разбавленный до нужной для нанесения шпателем консистенции раствор Zentrifix GM 25 без межслойной сушки.

При машинном нанесении нет необходимости в адгезионном мосте.

Смешивание.

Zentrifix GM 25 разбавляют только водой. Для этого в воду засыпают сухую смесь, размешивают до гомогенной, без комков смеси, пока не получится готовый к применению раствор. Для смешивания подходят двунаправленный миксер или бетономешалка с низкими оборотами. Замес вручную или по частям не допускается. Время замеса – 5 минут.

Пропорция.

100 МЧ Zentrifix GM 25

17-18 МЧ воды

На 25-ти килограммовый мешок Zentrifix GM 25 надо 4,25- 4,50 литров воды. Следует отметить, что, как и со всеми материалами на основе цемента, потребность в воде может варьироваться.

Применение.

Работы с Zentrifix GM 25 могут проводиться как вручную при помощи терки и кельмы, а также машинным способом в один или более слоев. Для машинной обработки подходят червячные помпы с регулируемой скоростью подачи материала, таких производителей, как, например, Putzmeister, Putzknecht, PFT или Kaiser. Для машинной обработки просите предоставить Вам наши особые рекомендации, а также план необходимого оборудования.

Обработка поверхности.

Для достижения гладкой бетонной поверхности Zentrifix GM 25 разглаживается после нанесения при помощи деревянной или пластикой терки.

Условия применения материала.

Жизнеспособность Zentrifix GM 25 зависит от климатических условий (см. таблицу с техническими данными).  Во время твердения материал нельзя больше трогать или работать с ним. Для работы с Zentrifix GM 25 минимальная температура материала, основы и воздуха составляет + 5°C.

При температуре ниже + 5°C работы следует приостановить. Понижение температуры ниже данной отметки во время твердения материала следует предотвратить соответствующими средствами.

Нанесение материала в несколько слоев.

На предварительно нанесенный еще не высохший слой может быть нанесен следующий слой Zentrifix GM 25 без адгезионного моста. При высохших слоях необходимо предварительное смачивание и обязательное нанесения адгезионного моста Zentrifix KMH.

Дальнейшая обработка.

Для предотвращения слишком быстрого высыхания Zentrifix GM 25 следует имеющимися способами оберегать от попадания прямых солнечных лучей, а также от ветра.

Контроль качества.

Для пользы всех участников процесса за продукцией не только постоянно наблюдают опытные химики, но и осуществляется контроль со стороны независимых экспертов специальной административной службы контроля качества материалов.

Технические данные Zentrifix GM 25

(Все значения приведены для температуры + 23°C и 50 % относительной влажности воздуха)

| Максимальное зерно | 2.0 мм |
| --- | --- |
| Плотность свежеприготовленного раствора | 1.83 kg / dm3 |
| Плотность застывшего раствора | 1.73 kg / dm3 |
| Прочность через 1 день На растяжение через 2 дня | 1.8 2.9 |
| При изгибе Через 7 дней ( N / mm2) Через 28 дней | 4.2 6.2 |
| Прочность через 1 день На сжатие через 2 дня | 6.1 11.6 |
| ( N / mm2) Через 7 дней Через 28 дней | 24.2 29.0 |
| Усушка, мм / м через 28 дней | 0.98 |
| Динамический Е-модуль, ( dyn Статический Е-модуль | 22.000 N / mm2 14.600 N / mm2 |
| Расход (сухого материала) | Ок. 1.55 кг / м2 / мм |
| Жизнеспособность при 5 С При 20 С При 30 С | 60 мин 45 мин 30 мин |
| Толщина наносимого слоя | Мин. За один проход 6 мм Макс. За один проход 25 мм Макс. Суммарная толщина 50 мм |
| Минимальная температура поверхности и воздуха | 5 (С |
| Упаковка | Мешки по 25 кг |
| Хранение | Срок хранения – один год в сухом прохладном помещении при ненарушенной упаковке. Необходимо ограждать Zentrifix GM 25 от воздействия влаги. |

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации доступной в настоящее время и не пересекаются с информацией предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качество всех продуктов МС тестируется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не только от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций изложенных выше не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.