Zentrifix KA 50

ССС, армированная волокнами, для восстановления сколов бетонных кантов, углов и глубоких выбоин.

| Свойства: | Однокомпонентный материал |
| --- | --- |
|  | Свойства улучшены полимерными добавками |
|  | Пониженная плотность свежеприготовленного раствора. |
|  | Низкий расход материала. |
|  | Отвечает требованиям высотного строительства |

Толщина слоя до 100 мм

Отличная адгезия.

Возможность применения на вертикальных поверхностях и на потолках

Быстрое застывание

| Назначение: | Репрофилирование кантов, углов, глубоких выбоин при ремонте бетонных поверхностей в жилом строительстве |
| --- | --- |
|  | Совместим с нормальным и легким бетонами. |

Применение

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, не содержать масел, пыли и посторонних частиц.

Поверхностная прочность на отрыв должна соответствовать соответствующим техническим нормам. В дальнейшем подготовленная поверхность должна сохранять вышеуказанные свойства.

Адгезионная промазка

Перед нанесением моста поверхность должна быть увлажнена. Хорошо впитывающие влагу поверхности должны увлажняться неоднократно. На равномерно влажную, но не мокрую поверхность наносится адгезионная промазка из материала Zentrifix KMH. На равномерно влажную поверхность Zentrifix KMH наносится Zentrifix KA 50, методом «свежий на свежий».

Подготовка материала.

Zentrifix KA 50 замешивается только с водой. В сухой порошок Zentrifix KA 50 добавляется вода и перемешивается до получения гомогенной бескомковой массы. Для смешивания применяется метод принудительного перемешивания с применением двунаправленного миксера. Ручное перемешивание не допускается. Время перемешивания – не менее 5 минут.

Пропорции

100 массовых частей (МЧ) Zentrifix KA 50 на 15 - 16 МЧ воды.

На один мешок (25 кг) Zentrifix KA 50 добавляется 3.75 – 4.00 литра воды Следует принимать во внимание, что как и с любым продуктом на основе цемента, возможны небольшие вариации с количеством добавляемой воды.

Нанесение материала

Zentrifix KA 50 наносится вручную с помощью мастерка, и разравнивается теркой. Машинное нанесение невозможно. При репрофилировании кантов и углов рекомендуется применение опалубки.

Zentrifix KA 50 применяется только для репрофелирования частичных сколов и выбоин. Не допускается применение Zentrifix KA 50 для нанесения нового слоя на больших площадях.

Обработка поверхности

Для получения закрытой поверхности, необходимо затирать поверхность свеженанесенного Zentrifix KA 50 с помощью деревянной терки.

Рабочие условия

Жизнеспособность материала впрямую зависит от климатических условий, при которых происходит работа. Подробности – см. лист «технические данные». Размешивать или использовать затвердевающий материал не разрешается. Минимальная температура рабочей поверхности, а также воздуха для нанесения Zentrifix KA 50 составляет 5 С.

При падении температуры ниже 5 С необходимо приостановить работы и принять меры к повышению температуры.

Нанесение материала в два слоя.

На свеженанесенный слой Zentrifix KA 50 допускается нанесение второго слоя материала без адгезионной промазки. Однако, если первый слой уже высох, перед нанесение второго слоя необходимо увлажнить поверхность и нанести адгезионную промазку Zentrifix KМН.

После нанесения

После нанесения необходимо предотвращать быстрое высыхание материала под воздействием прямых солнечных лучей и ветра, принимая соответствующие меры.

Технические данные Zentrifix KA 50

(Все значения приведены для температуры + 20°C и 50 % относительной влажности воздуха)

| Максимальное зерно | 4.0 мм |
| --- | --- |
| Плотность свежеприготовленного раствора | 1.78 kg / dm3 |
| Плотность заствышего раствора | 1.68 kg / dm3 |

Твердость               через 6 часов

На отрыв через 1 день

2.4

3.0

( N / mm2)                 Через 2 для

Через 7 дней

3.6

| 4.0 |
| --- |
| Через 28 дней | 6.0 |

Твердость               через 6 часов

На сжатие через 1 день

7.9

11.5

( N / mm2)                Через 2 для

Через 7 дней

12.8

| 27.0 |
| --- |
| Через 28 дней | 30.0 |
| Усушка, мм / м через 90 дней | 0.99 |
| Динамический Е-модуль, N / mm2 | 22 000 |
| Расход (сухого материала) | Ок. 1.53 кг / м2 / мм |

Жизнеспособность      при 5 С

При 20 С

При 30 С

30 мин

30 мин

20 мин

Толщина наносимого слоя

Мин. за один проход 12 мм

Макс. за один проход 50 мм

| Макс. суммарная толщина 100 мм |
| --- |
| Минимальная тепература поверхности и воздуха | 5 (С |
| Упаковка | Мешки по 25 кг |
| Хранение | Срок хранения – один год в сухом прохладном помещении при ненарушенной упаковке. Необходимо ограждать Zentrifix KA 50 от воздействия влаги. |

Примечание: Все разумные меры предосторожности предприняты при производстве материалов компании МС для того, чтобы они соответствовали высоким стандартам и качеству МС Bauchemie. Рекомендации и свойства продуктов основываются на наиболее достоверной информации, доступной в настоящее время, и не пересекаются с информацией, предоставленной другими патентами. Не смотря на то, что качество всех продуктов МС тестируется чрезвычайно строго, никаких специфических гарантий не может быть дано, так как конечный результат сильно зависит не только от качества материала, но и от других факторов, находящихся вне нашего контроля. Поэтому мы рады оказать всевозможные консультации для предупреждения проблем при нанесении или исполнении системы, и обращаем Ваше внимание на то, что устные рекомендации, которые отличаются от инструкций, изложенных выше, не являются рекомендациями МС без нашего письменного подтверждения. Вся переписка должна быть в соответствии с нашими условиями продажа-доставка-сервис. Настоящий лефлет заменяет предыдущий, а его замена, в свою очередь, может произойти в случае возникновения необходимости.